Российская Федерация

Общество с ограниченной ответственностью  «Строительные системы»

СТАНДАРТ                                                      СТО

ОРГАНИЗАЦИИ                                                 70386662-003-2006

УТВЕРЖДАЮ

# Генеральный директор

ООО «Строительные системы»

_______________    Козлов Л.Н.

«      »_________________ 2006 г.

## СМЕСИ СУХИЕ

для упрочнения верхнего слоя бетонного покрытия

MASTERTOP®

Москва

2006

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом  от 27 декабря 2002 г. № 184 – ФЗ «О техническом регулировании»,  а правила применения стандартов организации – ГОСТ Р 1.4-2004  «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций».

Сведения о стандарте организации

1 РАЗРАБОТАН  И  ВНЕСЕН     Обществом с ограниченной ответственностью «Строительные системы».  В разработке  стандарта  принимали участие  Козлов Л.Н., Тойхерт Л.,  Салахутдинов Н.Ф.,  Сиденко И.Л..  Букреев А.Н.,  Несветайло В.М.

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ   01 июня 2006 г.

3 ВЗАМЕН  ТУ 5745-003-40129229-01

С Т А Н Д А Р Т    О Р Г А Н И З А Ц И И

## Cмеси сухие для упрочнения верхнего слоя бетонного покрытия  MASTERTOP®

## Дата введения – 2006-06-01

# 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на  сухие смеси, предназначенные  для изготовления упрочненного слоя  в бетонных покрытиях полов промышленных предприятий при  значительных механических нагрузках на пол и высоких требованиях по износостойкости, в том числе на объектах  тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения, черной металлургии, гаражах, паркингах, складах и т.п.

Обозначение сухих смесей  состоит из товарного знака в английском написании MASTERTOP®,  цифрового индекса, указанного в таблице 1, и указания цвета.

Пример обозначения  сухой смеси при  заказе: смесь сухая  MASTERTOP® 100 nat.

# 2. Нормативные ссылки

В настоящем  стандарте  использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ.  Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 310.4 – 81  Цементы. Методы определения прочности при изгибе и сжатии

ГОСТ  2226-88     Мешки бумажные. Технические условия.

ГОСТ   5802-86     Растворы строительные. Методы испытаний.

ГОСТ   8735-88     Песок для строительных работ. Методы испытаний.

ГОСТ   9078-84     Поддоны плоские. Общие технические условия.

ГОСТ 10354-82     Пленка полиэтиленовая. Технические условия.

ГОСТ 13087-81     Бетоны. Методы определения истираемости

ГОСТ 14192-96     Маркировка грузов.

ГОСТ 22551-77    Песок кварцевый для стекольной промышленности. Технические условия.

ГОСТ 22690-88 Бетоны. Определение прочности механическими методами неразрушающего контроля

ГОСТ 24211-2003   Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие

технические условия.

ГОСТ 25951-93       Пленка полиэтиленовая термоусадочная. Технические условия.

.       ГОСТ 28013-98       Растворы строительные. Общие технические условия.

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной    эффективной  активности естественных радионуклидов.

ГОСТ 30353-95   Полы. Методы испытаний на стойкость к ударным воздействиям.

ГОСТ 30515-97   Цементы. Общие технические условия.

.

# 3.Технические требования

3.1  Сухие смеси  должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, изготавливаться  по рецептуре фирмы  « Construction  Research  Technology  GmbH»  и технологическому регламенту, утвержденному  ООО «Строительные системы».

3.2  Основные показатели смесей в сухом, пластичном состоянии, а также  характеристики  затвердевших растворов  должны соответствовать требованиям,  указанным в таблице 1.

Таблица 1

| № пп | Наименование показателя | Нормативное значение для MASTERTOP® |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 200 | 450 |
| 1 | Внешний вид сухой смеси | серый порошок |
| 2 | Внешний вид покрытия | ровная серая поверхность, оттенок не нормируется. Допускается наличие единичных пятен. |
| 3 | Влажность, %, не более | 0,1 |
| 4 | Максимальная крупность заполнителя, мм | 2,0 | 2,4 | 4,0 |
| 5 | Вид заполнителя | кварцевый песок | металличес- кий | корунд |
| 6 | Условное В/Т | 0,13 |
| 7 | Прочность при сжатии, МПа, в возрасте 1 суток не менее 28 суток не менее | 25,0 55,0 | 30,0 60,0 | 30,0 60,0 |
| 8 | Истираемость, г/см2, не более | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| 9 | Стойкость к ударным воздействиям на бетонном покрытии, кг с высоты 1 м, не менее | 15 | 20 | 20 |
| 10 | Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 11 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | 370 | 370 |

3.3  Требования к материалам.

Материалы, применяемые в производстве сухих смесей, должны соответствовать требованиям действующих нормативных документов и настоящего стандарта организации.

3.3.1  Портландцемент  бездобавочный, классов  прочности 42,5; 52,5  по ГОСТ 30515.

3.3.2  Фракционированный кварцевый песок с содержанием SiO2  не менее 98% по ГОСТ 22551, со следующими дополнительными требованиями:

-  остаток на сите 2,5 мм должен отсутствовать;

-  остаток на сите 2,0 мм  должен составлять  не  более 4%;

3.3.3  Металлический заполнитель, произведенный по нормативной документации завода-изготовителя со следующим дополнительным требованием:

-  остаток на сите 2,5 мм должен составлять не более 5%.

3.3.4  Фракционированный корунд, по нормативной документации изготовителя со следующим дополнительным требованием:

-  остаток на сите 4мм должен составлять не более 5%.

3.4  Добавки, соответствующие требованиям ГОСТ 24211.

3.5  Упаковка и маркировка.

3.5.1  Сухая смесь должна быть упакована в многослойные мешки  с  полиэтиленовым  вкладышем  по ГОСТ 2226

.      3.5.2  Масса нетто отдельного мешка должна составлять  25 ±  0,25 кг.

3.5.3  По согласованию с потребителем допускается упаковывать сухую смесь в иную тару, обеспечивающую сохранность продукта в течение гарантированного срока хранения.

3.5.4  Мешки должны быть уложены на поддоны, соответствующие требованиям ГОСТ 9078, и  упакованы в полиэтиленовую пленку, соответствующую требованиям ГОСТ 25951.

3.5.5  На каждую единицу упаковки наносится маркировка, в которой указаны:

-  наименование и адрес изготовителя;

-  наименование сухой смеси;

-  обозначение настоящего стандарта;

-  значение удельной  эффективной активности природных радионуклидов;

-  знак Системы сертификации;

-  масса (нетто);

-  номер партии;

-  дата изготовления

3.5.6  Маркировка наносится типографским способом, штампованием или с использованием этикетки (для мягких контейнеров типа Биг-Бег).

3.5.7  Транспортная маркировка должна осуществляться по ГОСТ 14192 с указанием

манипуляционного знака «Беречь от влаги».

4.Требования безопасности и охраны окружающей среды

4.1 Сухие смеси пожаро-взрывобезопасны, нерадиоактивны, относятся к веществам IV класса опасности (ГОСТ 12.1.007)

4.2  Помещение, в котором изготавливаются сухие смеси, должно быть оснащено приточно-вытяжной  вентиляцией с механическим побуждением, в соответствии со СНиП 2.04-05-91.

4.3  Работники, занятые в производстве сухих смесей, должны быть обеспечены

средствами индивидуальной защиты, в соответствии с «Типовыми отраслевыми

нормами выдачи средств индивидуальной защиты работникам промышленности строительных материалов».

4.4  Предельно допустимая концентрация пыли в воздухе рабочей зоны должна соответствовать  требованиям ГОСТ 12.1.005-88 и составлять не более 4 мг/м3.

5. Правила приемки

5.1 Сухая смесь  должна быть принята техническим контролем изготовителя.

5.2  Сухая смесь принимается партиями. За партию принимают количество сухой смеси одного наименования продукции, изготовленной в течение одних суток.

5.3  Для подтверждения соответствия сухой смеси требованиям настоящего стандарта проводятся приемо-сдаточные испытания. Для проведения приемо-сдаточных испытаний отбирается проба в соответствии с требованиями  ГОСТ 30515 п.7.

  - Периодичность испытаний.

    - Прочность при сжатии определяют для каждой партии.

    - Истираемость, прочность сцепления с бетонным основанием определяется один раз в 6 месяцев, а также при изменении исходных материалов и технологии.

    - Стойкость к ударным воздействиям на бетонном покрытии определяется у потребителя.

    - Удельную эффективную активность естественных радионуклидов определяют не реже  одного раза в год.

.     5.5  Результаты периодических испытаний по величине  удельной эффективной активности  естественных радионуклидов, истираемости и прочности сцепления с бетонным основанием  распространяются на все произведенные партии до получения новых результатов периодических испытаний.

  - Документ о качестве, сопровождающий каждую партию должен содержать :

- наименование предприятия-изготовителя;

- наименование продукции;

- дату изготовления, номер партии;

- обозначение настоящего стандарта организации;

- значение показателей качества данной партии, нормируемых по СТО

- Методы контроля

6.1 Внешний вид сухой смеси и покрытия оцениваются визуально.

  - Влажность сухой смеси  определяется по ГОСТ 8735.

  - Гранулометрический состав смеси определяется по ГОСТ 8735.

6.4  Прочность при сжатии определяется по  ГОСТ 310.4  при водо-твердом отношении 0,13.

6.5 Истираемость определяется по ГОСТ 13087.

6.6  Стойкость к ударным воздействиям определяется по ГОСТ 30353.

6.7  Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов  проводят по ГОСТ 30108.

- Транспортирование и хранение

7.1  Сухие смеси транспортируют  в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов,  действующими на данном виде транспорта.

7.2  Сухие смеси должны храниться в упаковке изготовителя, в закрытых сухих помещениях с влажностью воздуха не более 70%, при температуре не ниже 5 о С  в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и предохранение от увлажнения.

8. Гарантии изготовителя

8.1  Изготовитель гарантирует соответствие сухих смесей требованиям настоящего стандарта  при соблюдении потребителем условий транспортирования,  хранения и применения.

8.2  Гарантийный срок хранения сухих смесей составляет 18 месяцев со дня изготовления.

8.3  По истечении гарантийного срока хранения сухая смесь должна быть проверена на соответствие требованиям настоящего стандарта.  В случае соответствия требованиям  стандарта сухая смесь может быть использована по назначению.

## Приложение  А

## РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  МАТЕРИАЛОВ MASTERTOP

| № | Наименование | Области применения |
| --- | --- | --- |
| 1 | MASTERTOP® 100 | Упрочнение новых бетонных полов в торговых и промышленных зданиях с умеренными нагрузками и движением: - склады, места хранения грузов, холодильные помещения; - гаражи для легковых автомобилей, места парковки; - цеха, цокольные этажи и подвалы; - зимние спортивные комплексы; - коридоры и холлы; - мебельные фабрики |
| 2 | MASTERTOP ®200 | Упрочнение полов промышленных предприятий, подвергающихся значительным транспортным нагрузкам и в случаях, когда к полам предъявляются требования по высокой стойкости к истиранию и ударным нагрузкам: - ремонтные мастерские, станции техобслужи -вания, гаражи; - авиационные ангары; - складские помещения с высокой нагрузкой на пол; - полы предприятий автомобильной, машино-троительной, металлургической, целлюлозно-бумажной промышленности |
| 3 | MASTERTOP® 450 | Упрочнение полов промышленных предприятий, подвергающихся значительным транспортным нагрузкам тяжелой техники и в случаях, когда к полам предъявляются требования по высокой стойкости к истиранию: - промышленные ангары, станции техобслуживания; - промышленные полы с требованиями высокой стойкости к воздействию масел, жиров, бензина и растворителей; - полы предприятий машиностроительной, металлургической промышленности; - в помещениях с повышенной влажностью. |

ОКС  91.100                                                              ОКП  57 4510

Ключевые слова:  смеси сухие для упрочнения,   MASTERTOP®,   заполнитель, фракционный состав,  прочность,  истираемость,  стойкость к ударным воздействиям, прочность сцепления, упаковка, маркировка,  приемка, методы контроля, транспортирование, хранение, области применения.